| Таблица 4 СТО -01393674-007-2015 стр.21 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лакокрасочный материал | Рабочий состав | Растворитель | Методы нанесения |  |  |  |  |  | Жизнеспособность, час |
|  |  |  | Пневматический |  | Безвоздушный |  | Кисть |  |  |
|  |  |  | Рабочая вязкость, с | Толщина одного слоя, мкм | Рабочая вязкость, с | Толщина одного слоя, мкм | Рабочая вязкость, с | Толщина одного слоя, мкм |  |
| ООО «Фабрика «Краски Хеми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЕРРА® ЭП-018 | Двух- упаково-ный | Ксилол, сольвент | 28-30 | 80-90 | 80-100 | 150 | 60-80 | 40-50 | 2-4 |
| ФЕРРА® - УР-720 | Двух- упаковочный | Ксилол, сольвент или их смесь с бутилацетатом, этилацетатом | 28-30 | 90 | 80-100 | 100 | 60-80 | 40-50 | 4 |
| ФЕРРА® ЭП-718 | Двух- упаковочный | Ксилол, сольвент | 28-30 | 70-80 | 80-100 | 175 | 60-80 | 40-60 | 2-4 |
| ФЕРРА® 1006 ЭКСПРЕСС | Одно- упаковочный | Ксилол, сольвент | 28-30 | 60 | 80-100 | 70-80 | 60-80 | 40-50 | - |